ANÁLISE DE ABSORÇÃO DE ÁGUA NA PRODUÇÃO DE PORCELANATO UTILIZANDO RESÍDUOS DE CAULIM E GRANITO SINTERIZADOS A TEMPERATURA DE 1200°C

João Batista Monteiro de Sousa(1); Mauro Froes Meyer(2); Elias Nunes Filho(3); Djalma Valério Ribeiro Neto(4);

(1) Professor; Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Natal - Central; Natal, Rio Grande do Norte - RN; joao.monteiro@ifrn.edu.br; (2) Professor; Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Natal - Central; Natal, Rio Grande do Norte - RN; mauro.meyer@ifrn.edu.br; (3)  Estudante; Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Natal - Central; Natal, Rio Grande do Norte - RN; ely_nunes1501@hotmail.com; (4) Estudante; Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN); Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Natal - Central; Natal, Rio Grande do Norte - RN; valerio_cap@hotmail.com;

RESUMO – Ultimamente as empresas de mineração principalmente as de beneficiamento de caulim e da extração de granito vêm sendo citadas pelos ambientalistas como fontes de contaminação ou poluição do meio ambiente, devido à enorme quantidade de resíduos gerados e frequentemente lançados diretamente nos ecossistemas, sem um processo de tratamento para eliminar ou reduzir os constituintes presentes. Este trabalho teve como objetivo geral avaliar a potencialidade do uso de resíduos de caulim e de granito provenientes da extração e do beneficiamento dos mesmos na produção de porcelanato. Para comprovação da eficiência desses materiais a serem integrados na produção desse material, foram produzidas oito formulações com diferentes proporções de caulim e granito e sinterizadas a uma temperatura de 1200°C, a fim de gerar corpos-de-prova (CP). Com objetivo de selecionar a formulação mais eficaz, ou seja, aquela a absorver menos água, os corpos de prova foram submetidos a um processo de absorção de água (AA), onde são inseridos em uma bandeja tipo gaveta contendo água, em seguida são imersos em água destilada, passam por um processo de fervura por um período de 2 horas, e, por fim, são arrefecidas em água destilada, secas por um pano de algodão e pesadas em balança analítica para determinação da absorção de água.

Palavras-chave: Resíduos de caulim e granito. Formulações. Porcelanato. Absorção de Água.

Introdução

A atividade de mineração, embora geradora de vários impactos ambientais, é imprescindível e necessária para o desenvolvimento de um país em seus mais diversos setores produtivos, tendo sido, ao longo dos anos, um dos sustentáculos dos poderes econômico e político do Brasil. Infelizmente os sistemas de extração e beneficiamento são rudimentares, não respeitando a relação homem versus natureza, gerando com isso uma quantidade considerável de resíduos que podem ser utilizados na indústria cerâmica.

Segundo Anjos & Neves (2011), uma exploração dos recursos naturais desencadeia um processo de contínua degradação, visto que são produzidos resíduos não aproveitados, e são lançados indiscriminadamente ao meio ambiente.

O Brasil é um dos principais protagonistas no mercado mundial de revestimentos cerâmicos. Dentre esses materiais, o porcelanato é um dos produtos que apresentam grande expansão na escala produtiva (BAUCIA et al., 2010).

No processo de constante modernização de seus produtos, as indústrias de revestimentos cerâmicos desenvolveram o porcelanato, um produto que apresenta absorção d´água muito baixa (tipicamente abaixo de 0,5%) em virtude de sua porosidade aparente praticamente nula (0% a 0,5%). Além disso, placas de porcelanato apresentam excelentes características técnicas, destacando-se elevadas resistência mecânica ao risco e a manchas por ataque químico.

O porcelanato é seguramente, dentro desse contexto, o produto mais avançado no mercado de pisos e revestimentos e em pleno aumento de produção no Brasil e no exterior, diferenciando-se dos demais tipos de revestimentos cerâmicos devido ao seu processo de produção altamente tecnológico. Devendo-se ao alto nível de qualidade de suas matérias-primas (RODRIGUEZ et al., 2004). É definido como qualquer produto esmaltado que, embora denso, impermeável e resistente o suficiente para resistir a arranhões com uma ponta de aço, difere da porcelana por ser mais opaco e, geralmente, parcialmente vitrificado. Ele pode ser vítreo ou semivítreo. Por outro lado, porcelanato decorrente das qualidades da porcelana, refere a um produto cerâmico totalmente vitrificado, sendo impermeável (mesmo sem esmalte), branco ou artificialmente colorido, translúcido (exceto quando muito grosso) e resistente.

Portanto, notou-se a importância da realização desse trabalho na obtenção de uma aplicação, através dos resultados obtidos em laboratórios, por meio de uma formulação como matéria-prima para a produção de porcelanato, a partir da adição de argila, esta que apresenta uma plasticidade mediana e uma ótima resistência mecânica à flexão, dos resíduos de caulim provenientes de processo de beneficiamento e dos resíduos de granito gerados pela extração. Contribuindo, assim, para a preservação dos recursos naturais, prolongando, consideravelmente, a vida útil desses recursos não renováveis, reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora e validando, com isso, o potencial mineralógico da região do material estudado.

Na fabricação de revestimentos cerâmicos em geral, bem como para fabricação de porcelanato, não existe uma única matéria-prima natural que venha a apresentar todas as características necessárias para que ocorra uma boa formulação, uma boa fundência, uma boa estabilidade dimensional, entre outras características. Se fazendo necessário a utilização de uma mistura de matérias-primas para se obter as características desejadas de uma massa à verde (GIBERTONI, 2005). Para a fabricação do porcelanato, a mistura de matérias-primas utilizadas caracteriza-se por serem compostas por uma porcentagem variável de 30-50% em peso de caulim e/ou argilas e uma proporção similar à anterior de feldspato sódico/potássico. São utilizados, ainda, para a preparação da massa, outros tipos de matérias-primas, em uma escala menor, tais como a areia (fonte de quartzo), argila bentonítica, talco, entre outros, para se conseguir atingir determinadas propriedades do produto, ou facilitar a etapa de processamento. Ainda, essas matérias-primas que formam o sistema devem apresentar baixo teor de óxido de ferro (que afeta a coloração), já que a eficácia dos pigmentos adicionados à composição depende diretamente da brancura da peça (HECK, 1996).

O caulim é de fundamental valor por constituir uma matéria-prima de grande importância na produção do porcelanato, e é definido como sendo uma argila de granulometria fina, geralmente de cor branca e de boa inércia química. Os minerais que mais comumente constituem o caulim são: caulinita, haloisita, diquita e nacrita, e o mais importante industrialmente é a caulinita (Al2O3.2SiO2.2H2O), formada por intemperismo ou por alteração hidrotérmica. Os caulins possuem composições químicas essencialmente similares, porém cada um possui suas próprias características estruturais. A caulinita na formulação da massa cerâmica para porcelanato tem seu emprego em teores, que variam de 10 a 15%, atribuindo a massa característica a cor branca após a sinterização (BIFFI, 2002).

Os granitos são rochas ígneas que ocorrem frequentemente na crosta terrestre e são constituídos essencialmente por quartzo, feldspato e mica. São rochas duras e resistentes, sendo por essas qualidades que é usado como rocha ornamental para a construção civil (POPP, 1987).

A partir das descrições pode-se definir porcelanato como sendo um revestimento cerâmico impermeável, totalmente vitrificado, esmaltado ou não, cuja peça queimada é branca ou artificialmente colorida e é feita a partir de uma mistura de caulim (ou argilas cauliníticas), quartzo e feldspato, os dois últimos constituintes do granito.

Material e Métodos

O fluxograma mostra detalhadamente o esquema de procedimento experimental para a fabricação do porcelanato através da utilização de resíduos de caulim e granito, além da argila.

Matérias-primas

Argila

Resíduos de Granito

Resíduos de Caulim

Britagem/Moagem/Peneiramento

Prensagem e Secagem

Formulação das Massas

Sinterização (1200oC)

Absorção de água (AA)

Fonte: SOUSA, J. B. M., (2014)

As matérias-primas usadas na formulação de massas de porcelanato assumem em geral, configurações mineralógicas distintas e cada uma exerce uma função própria e específica. As formulações foram analisadas e estão apresentadas no quadro abaixo onde foram adotadas oito formulações F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 e F8 com diferentes proporções de resíduos de caulim e granito; as quais foram caracterizadas, e em seguida avaliadas a potencialidade da formulação que após a sinterização seja menos propensa a absorção de água.

Formulações das massas cerâmicas para revestimento do tipo porcelanato

| Fonte: SOUSA, J. B. M., (2014) Matérias-primas | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Argila | 50% | 50% | 50% | 50% | 45% | 45% | 45% | 45% |
| Resíduos de caulim | 10% | 15% | 20% | 25% | 15% | 20% | 25% | 10% |
| Resíduos de granito | 40% | 35% | 30% | 25% | 40% | 35% | 30% | 45% |
| Total | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

A absorção de água tecnicamente classifica as cerâmicas de revestimento junto a outras propriedades e representa o quanto de água é absorvido pelo corpo cerâmico após a sinterização. Determina sua resistência ao gelo, grau de porosidade e é inversamente proporcional ao grau de compactação.

Para determinação de absorção de água (AA), os CP foram acondicionados em bandeja tipo gaveta com circulação total de água, dotada de pinos verticais. Em seguida, foram imersos em água destilada, com total submersão, mantendo uma lâmina de água de 5 cm acima da sua borda superior, submetidos à fervura por um período de 2 horas, e  mantendo o nível dinâmico através de bóia mecânica e, em seguida, arrefecidos em água destilada até a temperatura ambiente (ABNT, 1997). Em seguida, os CP foram retirados da bandeja e secos com pano de algodão umedecido para eliminação do excesso de umidade superficial e pesados em balança analítica para determinação da absorção de água, de acordo com a Equação, (SANTOS, 1989).

AA(%) = (Pu-PS) x100

Ps

AA – Absorção de água (%)

Pu – Peso úmido (g)

Ps – Peso seco (g)

Resultados e Discussão

O Quadro mostra o resultado do ensaio de absorção de água realizado nas formulações, com os seus respectivos desvios padrões.

- Valores médios de absorção de água (%) das formulações após a queima

| Temperatura | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1200°C | 1,82 ±0,05 | 2,1 ±0,21 | 2,81 ±0,03 | 2,5 ±0,11 | 0,75 ±0,03 | 0,52 ±0,06 | 1,52 ±0,06 | 0,54 ±0,03 |

- Fonte: O Autor (2014).

- Ensaio de absorção de água (%) dos corpos-de-prova

- Fonte: O Autor (2013)

De acordo com o gráfico na temperatura de 1200°C, observa-se uma variação de absorção de água dos corpos-de-prova entre 0,52% (F6) e 2,81% (F3). Este comportamento está atribuído a quantidade de poros dos corpos-de-prova, sendo oriundos do processo de compactação e da sinterização, sendo responsável pelo arredondamento e fechamento parcial dos poros devido à coalescência por difusão térmica do material e, consequentemente, influenciando na absorção de água dos mesmos. Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C de todas as formulações, caracterizam-se como produto de grés (Grupo BIb; 0,5%< AA < 3,0%).

Conclusões

Como os resultados são favoráveis, é notável o desenvolvimento deste estudo para a preservação dos recursos naturais, prolongando, de forma acentuada, a vida útil desses recursos não renováveis, e, ainda, reduzindo a destruição da paisagem, fauna e flora e validando, com isso, o potencial mineralógico da região do material estudado.

A composição química e mineralógica das matérias-primas argila, resíduos de caulim e resíduos de granito influenciaram de forma determinante na propriedade tecnológica de absorção de água das formulações de massas cerâmicas para a produção de porcelanato.

O uso de resíduos de caulim e de granito em massas cerâmicas se apresenta como excelente potencial para produção de porcelanato, de acordo com a propriedade tecnológica de Absorção de Água.

Os corpos cerâmicos sinterizados a 1200°C de todas as formulações, caracterizam-se como produto de grés.

Referências Bibliográficas

ANJOS, Cassia Mendonça; NEVES, Gelmires Araújo. 3. Utilização do resíduo de caulim para a produção de blocos solo-cal. Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 6, n. 2, 2011.

BAUCIA JUNIOR, J. A. et al. Estudo de fundentes alternativos para uso em formulações de porcelanato. Cerâmica, v. 56, n. 339, p. 262-272, 2010.

BERNARDIN, A.M. Evolução microestrutural de porcelanas brandas de queima rápida. 2006. 181f. Tese (Doutorado em Engenharia Química)-Programa de pós-graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006.

BIFFI, G.O grés porcelanato: manual de fabricação e técnicas de emprego. 3 ed. São Paulo: Faenza Editrice do Brasil Ltda, 262 , 2002.

FERNANDES, M. C. S.; PAULIN FILHO, P. I.; MORELLI, M. R. Análise da superfície de grés porcelanato por microscopia de força atômica. Cerâmica, v.57, n.342, p.173-179, 2011.

GIBERTONI,C.; PAULIN, P. I.;MORELLI, M. R. Caracterização de cerâmicas sinterizadas por fluxo viscoso. Cerâmica, v.51, n.320, p. 331, 2005.

GILBERTONI,C. et al. Caracterização de cerâmica sinterizada por fluxo viscoso. Revista Cerâmica 51. p.331-335, 2005.

HECK, C. Grês porcelanato. Revista Cerâmica Industrial, v.1, n 4-5, p.21-24, 1996.

SOUSA, J. B. M. Aproveitamento de resíduos de caulim e granito na formulação  de massas cerâmicas para fabricação de grés porcelanato  2014. 122f. Tese (Doutorado em Engenharia de Processos)-Programa de pós-graduação em Engenharia de Processos, Universidade Federal do Campina Grande - UFPB, Campina Grande, Paraíba. 2008.

POPP, J.H. Geologia Geral. Rio de Janeiro: Editora LTC. 6ª Ed. p.309, 2010.

RODRIGUEZ, A. M. et al. Propriedades de matérias-primas selecionadas para a produção de grés porcelanato. Revista Cerâmica Industrial, v.9, n.1, p.33-38, 2004.

SANTOS, P. S. Ciência e tecnologia de argilas.2. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 408p. v. 1, 1989.

SILVA, J. B. Avaliação da potencialidade dos resíduos de gesso de revestimento incorporado em formulações de massas cerâmicas. 2008. 140f. Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais)-Programa de pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.